| 傲蓝针刺滤料技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 成分 |  | 克重 | 厚度 | 密度 | 透气量 | 断裂强度(N/5cm) |  | 伸长@200N/5cm |  | 热收缩率 |  | 使用温度(℃) |  | 备注 |
|  | 纤维 | 基布 | g/m2 | mm | g/m3 | L/dm2.min | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 温度(℃) | % | 连续 | 瞬间 |  |
| PE/PE A500SG | PE | PE | 500 | 1.7 | 0.29 | 130 | >1200 | >1500 | <3% | <3% | 150 | <1% | 130 | 150 | 涤纶 |
| PE/PE A500SGRW | PE | PE | 500 | 1.7 | 0.29 | 150 | >1500 | >1700 | <3% | <3% | 150 | <1% | 130 | 150 | 防油水等级五级 |
| PE/PE A500SGM | PE | PE | 500 | 1.7 | 0.29 | 25-40 | >1500 | >1700 | <3% | <3% | 150 | <1% | 130 | 150 | 复合强度：>30000Pa |
| PE/PE A500SGAE1 | PE+eledtric fibre | PE | 500 | 1.7 | 0.29 | 150 | >800 | >1200 | <3% | <3% | 150 | <1% | 130 | 150 | 表面电阻：1010Ω.cm |
| PE/PE A500SGAE2 | PE+Steel fibre | PE | 500 | 1.7 | 0.29 | 150 | >1500 | >1700 | <3% | <3% | 150 | <1% | 130 | 150 | 表面电阻：102Ω.cm |
| PE/PE A500SGAE3 | PE+Dualityelectricfibre | PE | 500 | 1.7 | 0.29 | 150 | >1500 | >1700 | <3% | <3% | 150 | <1% | 130 | 150 | 表面电阻：105Ω.cm |
| PP/PP A500SG | PP | PP | 500 | 2 | 0.25 | 150 | >1000 | >1200 | <3% | <3% | 100 | <1% | 90 | 100 | 丙纶 |
| DT/DT A500SG | Homo-arcylic |  | 500 | 1.8 | 0.28 | 160 | >800 | >800 | <3% | <3% | 140 | <1% | 125 | 140 | 亚克力 |
| AR/AR A500SG | Aramid | Aramid | 500 | 2.2 | 0.23 | 180 | >1000 | >1200 | <3% | <3% | 240 | <1% | 200 | 220 | 芳纶 |
| PPS/PPS A500SG | PPS | PPS | 500 | 2 | 0.25 | 150 | >800 | >1000 | <3% | <3% | 200 | <1% | 160 | 190 | 聚苯硫醚 |
| P84/P84 A500SG | P84 | P84 | 500 | 2.4 | 0.21 | 200 | >600 | >800 | <3% | <3% | 260 | <1% | 240 | 260 | 聚酰亚胺 |
| TF/TF A750SG | TF | TF | 750 | 1.2 | 0.583 | 120 | >600 | >600 | <3% | <3% | 280 | <1% | 260 | 280 | 聚四氟乙烯 |
| P84,TF/TF A580SG | P84 TF | TF | 580 | 1.6 | 0.36 | 150 | >600 | >600 | <3% | <3% | 280 | <1% | 240 | 280 | P84复合滤料 |

RW防油水处理，AE1导电纱防静电处理，AE2不锈钢纤维抗静电处理，AE3二元纤维抗静电处理，GM PTFE覆膜处理，SG烧毛压光处理，TF聚四氟乙烯

傲蓝(VABLUE)为厦门傲蓝环保设备有限公司注册商标；以上技术参数为平均测试参数，仅供参考

VABLUE is the registered trade mark of Vablue company，Above data are the averages obtained from a series of typical by vablue and are just for reference